МАССООБМЕН ГОРЯЩЕГО СЛОЯ

А.Н. Куля, Ю.А. Боев, Г.Г. Пятышкин

Донецкий национальный технический университет

Слоевой метод сжигания твердого топлива занимает далеко не последнее место в технологии сжигания наряду с факельными методами. Он является наиболее простым и широко распространенным в энергетике, металлургии, а также во многих отраслях народного хозяйства.

В слое сочетаются два противоположных по своей форме течения – движение газообразной фазы внутри каналов, созданных частицами, и движение этих частиц. В гидравлическом отношении слой представляет собой ряд местных сопротивлений, состоящих из многочисленных взаимных расширений и сужений, искривленных каналов и т. п.

До вступления в зону горения или газификации кусок топлива при своем движении подвергается нагреву и сушке, выделению летучих и превращению в полукокс.

Горение слоя усложняется изменением его структуры вследствие выгорания частиц, неизотермическими условиями процесса, кроме того, он является сложным и с химической стороны, т. к. состоит из различных типов реакций – гетерогенных и гомогенных.

В связи с постоянным дефицитом и дороговизной природных топливных ресурсов, все актуальнее становятся вопросы, связанные с производством и использованием искусственного топлива. Одним из видов такого топлива являются газы безостановочной газификации, получаемые в процессе нагрева твердого топлива с частичным его сжиганием.

Одним из способов использования обедненных углей является предварительная их газификация в газогенераторах, с последующим сжиганием полученного газа в энергетических агрегатах.

Введение дополнительного звена в переработку топлива увеличивает вероятность появления дополнительных источников, загрязняющих окружающую среду. Поэтому при проектировании таких агрегатов, следует детально учитывать протекающие химические процессы.

Процесс горения будем рассматривать в цилиндрической области, диаметром D и высотой Н, которая заполнена частицами твердого топлива с диаметром d. Наружные поверхности области примем теплоизолированными, что позволяет рассматривать одномерную задачу относительно координаты z. При z = 0, т. е. на колосниковой решетке будет задано атмосферное давление Р = Ратм. При известном перепаде давления можно определить массовую скорость газообразной фазы W (рис 1).

В начальный момент времени во всей рассматриваемой области известно поле температуры Т0, порозность слоя φ0 и теплофизические параметры топлива (энтальпия, плотность). Кроме того, процесс горения или газификации протекает равномерно, и топливо возобновляется с такой же скоростью, с какой оно сгорается или газифицируется.

В последующий момент времени температуру при z = 0 повышаем до величины Тг (температура горения), что отвечает началу воспламенения топлива на колосниковой решетке.

Рисунок 1 – Схема исследуемой области

Для твердой фазы нестационарное уравнение переноса тепла имеет вид:

,

а для газообразной фазы нестационарное уравнение переноса тепла имеет вид:

,

где i = 1…N – соответствующий компонент реакции (1 – углерод С; 2 – кислород О2;     3 – окись углерода СО; 4 – водород Н2; 5 – водяной пар Н2О; 6 – углекислый 	 газ СО2); φ – порозность элемента объема; НТ, Нг – энтальпии твердой и газообразной фаз; ρТ,  ρг – плотность твердой и газообразной фаз; tТ,  tг – температура твердой и газообразной фаз; W – массовая скорость движения газообразной фазы; λэф – эффективная теплопроводность всего элементарного объема; – массовые скорости образования (расходования) i – го компонента; αV – средний объемный коэффициент теплоотдачи между газообразной и твердой фазами; f – эффективная удельная площадь поверхности контакта между газообразной и твердой фазами;  – теплота образования i – го компонента.

Кроме уравнений сохранения энергии в каждой фазе нужны уравнения диффузии, выражающие закон сохранения массы i – го компонента, при этом для твердой фазы массовая скорость её движения равна нулю.

где ρ – плотность газообразной среды; сi –концентрация i – го компонента;                     D – коэффициент диффузии.

Процесс выгорания в слое описывается уравнением

где r – радиус частицы топлива; М – суммарный стехиометрический коэффициент реакций; ρТ – плотность твердого топлива; – соответственно суммарная константа реакции и концентрация i – го компонента.

Решение задачи численными методами даст распределение температур по всей высоте слоя и состав продуктов сгорания на выходе из исследуемой области. Это позволит узнать закономерность горения топлива в слое с целью управления им и организации такого процесса горения, при котором содержание вредных выбросов в продуктах сгорания будет минимальным.

# Text boxes

W

r

z